Паспорт смазочного материала

HYDREX* AW

Гидравлические жидкости

| Общие данные Жидкости HYDREX AW компании «Петро-Канада» – это гидравлические жидкости, производимые по самым инновационным технологиям, обладающие продленным интервалом замены и уникальными противоизносными свойствами. Они специально разработаны для высокопроизводительных гидравлических систем, благодаря этому обладают уникальными эксплуатационными и техническими свойствами, повышая производительность оборудования. Применение жидкостей HYDREX AW выводит эксплуатацию вашего оборудования на более высокий уровень. Гидравлические жидкости HYDREX AW производятся на основе кристально чистых базовых масел, очищаемых по запатентованной технологии HT Purity Process компании «Петро-Канада» на 99,9%. Благодаря тому, что данные базовые масла не содержат примеси, которые могли бы снизить свойства обычных конкурентных жидкостей, и тому, что в состав входят наши специальные присадки, жидкости HYDREX AW дольше сохраняют исходные свойства «свежего масла», обеспечивая более длительную стабильность к окислению и наилучшую защиту от износа. Свойства и преимущества продукта Уникальная стабильность к окислению и термальным нагрузкам Увеличенный срок службы жидкости продлевает интервалы между ее заменами, в связи с чем снижает расходы на ее замену и снижает загрязнение гидравлического бака во время технического обслуживания. Сохраняет свой состав под воздействием повышенных температур, снижая потребность в доливке масла Сравнительное испытание на окисление по стандарту ASTM D943 (ISO 46) Жидкость HYDREX AW в три раза дольше сохраняет свои свойства, чем масло лидирующего производителя. | Снижает отложение лака, который может негативно отразиться на работе сервопривода и направляющего клапана Снижает до минимума образование нагара, который может привести к износу узлов гидравлической системы и сократить срок службы жидкости Жидкость HYDREX демонстрирует явно меньший уровень нагарообразования – даже при более длительной протяженности испытания. Это показывает уникальное качество масла. Наилучшая защита от износа Продлевает срок эксплуатации оборудования Уменьшает объем технического обслуживания и предотвращает повреждение оборудования Защищает оборудование, которое эксплуатируется в течение более длительного периода, на высоких скоростях и в суровых условиях. Повышает надежность работы в более широком диапазоне давления Сравнительное испытание на износ на гидравлическом насосе Vickers 35VQ25 * Среднее для 13 протестированных продуктов Жидкости HYDREX защищают от износа в два раза лучше, чем масло лидирующего производителя.ваться велей клыми уплотнительнымиидкми т негативного воздействия влагитехнологии компании "климате. мульсии | В чем отличие технологии HT? Компания «Петро-Канада» использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. |
| --- | --- | --- |

| Повышенная защита от ржавления и коррозии Железные и другие металлические части защищены от негативного воздействия воды Уникальная способность сепарировать воду и гидролитическая стабильность позволяет повторно использовать жидкость Масло быстро сепарирует воду, и при этом эффективность присадок не уменьшается Повышенная защита от пенообразования и проникновения в жидкость пузырьков воздуха Предотвращает перелив жидкости в гидравлическом баке Предотвращает образование обильной пены в гидравлических системах и кавитацию насосов | Применение Гидравлические жидкости HYDREX AW в основном рекомендуются для гидравлических систем с тяжелыми условиями эксплуатации, которые устанавливаются на промышленных заводах и передвижном оборудовании вне производственных помещений. Данные жидкости могут использоваться в системах, оборудованных мелкопористыми фильтрами (с порами до 3 микрон), где HYDREX AW сохраняют пакет присадок и не вызывают засорение фильтров. Благодаря универсальности применения HYDREX AW, а также тому, что они обладают продленным интервалом замены и содержат эффективные ингибиторы ржавления и пенообразования, такие масла также могут применяться для смазки антифрикционных подшипников и зубчатых передач с циркуляционными и кольцевыми системами смазки, а также системами смазки разбрызгиванием и в масляной ванне. Жидкости HYDREX AW одобрены по следующим спецификациям производителей гидравлического оборудования: Denison HF-0 Eaton Vickers M-2950-S и I-286-S Cincinnati-Machine P-68 (AW 32), P-69 (AW 68) и P-70 (AW 46) Hagglunds AC-4.8 Bosch-Rexroth Marlen Hydraulic Power Units (AW68) Жидкости HYDREX AW рекомендуются для использования в оборудовании производства Eaton Vickers, Hagglunds, Denison, Sauer-Dafoss, Bosch-Reroth, Racine, Oilgear, Hydreco, Dynex и других компаний. {0>HYDREX AW 46 is recommended for use in the following injection moulding equipment manufacturers:<}0{>HYDREX AW 46 рекомендована к применению в оборудовании для литьевого формования следующих производителей:<0} Husky, Krauss-Maffei, Battenfeld, Demag, Soplar, Engel, and Nestal. {0>HYDREX AW 32, 46, and 68 are GMLS2 approved, and are classifed as CFIA Type N2.<}0{>HYDREX AW 32, 46 и 68 одобрены по стандарту GMLS2 и классифицируются Канадским агентством по контролю за качеством пищевых продуктов как смазочные материалы Тип 2.<0} {0>HYDREX 22, 32, 46, 68, and 100 are classifed as NSF International H2.<}0{>HYDREX 22, 32, 46, 68 и 100 классифицируются фондом NSF International как смазочные материалы класса Н2. <0} {0>HYDREX is suitable for use where the following specifications are required:<}0{>HYDREX подходит для применения в оборудовании, для которого требуется соответствие следующим спецификациям:<0} • DIN 51524 Часть 1 HL (AW 22) • DIN 51524 Часть 2 HLP (AW 32, 46, 68, 80 и 100) • ISO 6743/4 Тип HM • USS 127 |
| --- | --- |

.

Типовые данные испытаний

| Свойство | Метод испытания ASTM | HYDREX AW |
| --- | --- | --- |
| Марка вязкости HYDREX | - | 22 | 32 | 46 | 68 | 80 | 100 |
| 1Температура вспышки, 0С | D92 | 207 | 217 | 227 | 225 | 245 | 250 |
| Вязкость сСт при 400С сСт при 1000С сек. Сейболта при 1000F сек. Сейболта при 2100F | D445 | 21,6 4,3 106 40 | 31,5 5,3 151 43 | 45,7 6,7 219 49 | 67,6 8,9 350 56 | 80 9,7 389 60 | 100 11,3 440 63 |
| Индекс вязкости | D2270 | 101 | 98 | 100 | 105 | 99 | 99 |
| Температура застывания, 0С | D97 | -45 | -39 | -36 | -33 | -24 | -30 |
| Ржавление, процедуры А и В, 24 ч | D665 | прошел | прошел | прошел | прошел | прошел | прошел |
| Стабильность к окислению, ч | D943 | 6500+ | 6500+ | 6500+ | 6500+ | 6500+ | 6500+ |
| Стабильность к окислению, мг нагара | D4310 | прошел | 66 | 71 | прошел | прошел | прошел |
| Гидролитическая стабильность, потери в весе меди, мг/см2 | D2619 | прошел | 0,17 | 0,10 | прошел | прошел | прошел |
| Пробивное напряжение, кВ | D877 | 44 | 39 | 40 | 44 | 44 | 44 |
| Испытание на износ на 4-хшариковой машине, диаметр пятна износа, мм | D4172 | 0,5 | 0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 |
| Сепарация воды, 540С, мл воды (минут) | D1401 | 40-40-0 (10) | 40-40-0 (25) | 40-40-0 (10) | 40-40-0 (20) | 40-38-2 (30) | 40-40-0 (5)1 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

1 при 820С

Здоровье и безопасность

Для получения Листка безопасности свяжитесь с одним из наших Информационных центров.

Информационные центры

Более детальную информацию о гидравлических жидкостях HYDREX AW компании «Петро-Канада» либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров:

Офис продаж смазочных материалов

Petro-Canada

2310 Lakeshore Road West

Mississauga, Ontario

Canada L5J 1K2

Западная часть Канады	Тел. +1 800 661 1199

Восточная часть Канады (английский)	Тел. +1 800 268 5850

Восточная часть Канады (французский)	Тел. +1 800 576 1686

Другие области	Тел. +1 416 730 2408

Электронная почта:	lubecsr@petro-canada.ca

Сайт	www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants

The Manor, Haseley Business Centre

Warwick, Warwickshire

CV35 7LS

United Kingdom

Телефон	+44 2476 247294

Факс	+44 2476 247295

Petro-Canada America Lubricants

980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Chicago, Illinois

USA 60611

Телефон	+1 888 284 4572

Факс	+1 708 246 8994

Электронная почта        email@petro-canadaamerica.com

# Footnotes

{0>Based on modified ASTM D943 (although ASTM D943 does not typically involve fluid filtering, these samples were exposed to similar conditions as test ASTM D4310 which determines sludging and corrosion tendencies of oils).<}0{>На основании измененного стандарта ASTM D943 (хотя стандарт ASTM D943 обычно не включает в испытание фильтрацию жидкости, эти жидкости тестировались в тех условиях, которые обусловлены в стандарте D4310, позволяющем определить тенденцию к нагарообразованию и коррозии в маслах). <0}

# Text boxes

Конкурирующие гидравлические масла

HYDREX

AW

Масло лидирующего производителя 32

1844 часа

HYDREX AW 46

2684 часа

Масло лидирующего производителя

Обычное гидрав-ическое масло*

HYDREX

IM-7963 (07.11)

*Торговая марка компании Petro-Canada