Паспорт смазочного материала

{0>BARIUM GREASES<}0{>Бариевые консистентные

смазки<0}

<0

}

| {0>Introduction<}100{>Введение<0} {0>Petro-Canada’s line of Barium Greases includes:<}0{>Линия бариевых консистентных смазок компании Petro-Canada состоит из:<0} {0>• Barimol Heavy<}0{>Barimol Heavy<0} – снят с производства {0>• Drill Rod Heavy Grease<}0{>Vultrex Drill Rod Heavy Grease<0} {0>These greases thickened with a barium complex soap are characterized by their longfibred and highly tenacious nature.<}0{>Эти смазки содержат в качестве загустителя бариевый комплекс и обладают длинноволокнистой и тягучей структурой. <0} {0>Formulated using the HT Purity process Petro-Canada uses to produce 99.9% pure base oils and special oxidation inhibitors, Barium Greases demonstrate long service lives.<}0{>Бариевые смазки компании Petro-Canada производятся на основе базовых масел, очищенных на 99,9% по запатентованной технологии HT Purity, и содержат в своем составе специальные ингибиторы окисления. Благодаря этому они обладают длительным сроком службы. <0} {0>Depending on the product selected, they have operating temperature ranges between -20ºC/-4ºF and +150ºC/302ºF.<}0{>В зависимости от выбранного продукта диапазон рабочих температур варьируется от -20ºC до +150ºC. <0} {0>Features and Benefits<}100{>Свойства и преимущества <0} {0>• Superior high temperature stability<}0{>Наилучшая устойчивость к воздействию повышенных температур<0} {0>• Permits operation at elevated temperatures without lubricant loss or excessive hardening<}0{>Позволяют продолжать работу при высоких температурах без уменьшения смазочного слоя или чрезмерного затвердевания смазки.<0} {0>• Good low temperature properties<}0{>Хорошие низкотемпературные свойства <0} {0>• Easily dispensed at low temperatures<}0{>Легко наносятся при низких температурах <0} {0>• Allow start-up with minimum frictional resistance<}0{>Обеспечивают легкий запуск оборудования с минимальным фрикционным сопротивлением<0} ф{0>• Outstanding adhesive and cohesive properties<}0{>Уникальные адгезионные и когезивные свойства<0} {0>• Withstands being squeezed out from between metal surfaces<}0{>Эффективно противостоят выдавливанию между металлическими поверхностями<0} {0>• Resists being thrown off rotating equipment<}0{>Прочно удерживаются на поверхности при воздействии центробежных сил во вращающемся оборудовании<0} {0>• Effectively seals out dirt from bearing surfaces<}0{>Эффективно защищают подшипник от попадания на него грязи<0} {0>• Extremely water repellant<}0{>Обладают максимальным водоотталкивающим эффектом<0} {0>• Protects metal surfaces against rust and corrosion<}0{>Защищают металлические поверхности от ржавления и коррозии<0} {0>• Prolongs equipment life<}0{>Продлевают срок службы оборудования<0} | {0>Barimol greases contain Molybdenum Disulphide (Moly)<}0{>Смазки Barimol содержат в своем составе дисульфид молибдена (Moly). <0} {0>• Moly plates out on bearing surfaces<}0{>Дисульфид молибдена осаждается на поверхностях подшипников<0} {0>• Increases the load-carrying ability of the lubricant film<}0{>Повышает способность масляной пленки выдерживать нагрузку<0} {0>• Prevents metal-to-metal scoring under heavy shock load conditions<}0{>Предотвращает задир при сухом трении металлических поверхностей в условиях шоковых нагрузок<0} {0>Applications<}100{>Применение<0} {0>Barimol Greases <}0{>Смазки Barimol - сняты с производства<0} {0>Barimol greases are recommended primarily for bearings and slide applications requiring outstanding resistance to moisture and displacement by shock loading or extreme pressure.<}0{>Смазки Barimol преимущественно рекомендуются для подшипников и скользящих механизмов, для которых требуется повышенная устойчивость к воздействию влаги и сдвигу при шоковых нагрузках или экстремально высоком давлении. <0} {0>Uses include:<}0{>Область применения включает: <0} {0>• Chassis and ball joint lubrication of heavy trucks and farm tractors as well as water pumps and univeral joints.<}0{>Смазка шасси и шарнирных соединений на тяжеловесных грузовых автомобилях и сельскохозяйственных тракторах, а также водяных насосов и карданных соединений.<0} {0>• Punch presses, travelling water screens and underfeed stokers of coal-fired furnaces.<}0{>Штамповальные прессы, подвижные водяные завесы и механические топки с нижней подачей топлива на угольных печах. <0} {0>• Construction equipment such as hoists, mixers, crawler tractors, draglines and pavement spreaders.<}0{>Строительное оборудование, например, подъемные устройства, мешалки, гусеничные тракторы, драглайны и асфальтоукладчики. <0} {0>• Jaw-crusher bearings in mining equipment.<}0{>Подшипники щёковых дробилок в горнодобывающем оборудовании.<0} {0>• Marine applications such as hoist-drum bearings, underwater sheaves and bushings of clam-shell diggers.<}0{>Морское оборудование, например, подшипники барабана лебёдки, расположенные под водой шкивы и втулки грейферных ковшей <0} {0>• Barimol Heavy is especially recommended for use on truck “fifth wheels” which are subject to heavy pounding.<}0{>Смазка Barimol Heavy особенно рекомендуется для применения на опорном круге полуприцепов грузовых автомобилей, который подвергается тяжелым нагрузкам. <0} <0} | В чем отличие технологии HT? Компания Petro-Canada использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. |
| --- | --- | --- |

| {0>Drill Rod Heavy Grease<}0{>Смазка Vultrex Drill Rod Heavy <0} {0>This grease is recommended for use on the diamond drill rods used in rock drilling. <}0{>Эта смазка рекомендуется для применения на штангах алмазного колонкового бурения. <0} {0>Here, the grease reduces the friction between the rod and the rock strata where the drill has penetrated. <}0{>При использовании в данных целях эта смазка снижает трение между штангой и породой.<0} | {0>Drill Rod Heavy Grease has lubricated successfully to more than 2000 foot drill depths without wash off or wipe off. <}0{>Смазка VULTREX Drill Rod Heavy успешно прошла испытания при бурении на глубину 610 м без признаков вымывания или вытирания.<0} |
| --- | --- |

Типовые данные испытаний

| Свойство | Метод испытания | BARIMOL HEAVY GREASE | VULTREX DRILL HEAVY GREASE |
| --- | --- | --- | --- |
| {0>NLGI Grade<}0{>Марка NLGI <0} | {0>D217 <}0{>D217 <0} | 1 ½ | 3 |
| {0>Colour<}100{>Цвет<0} | PCM264 | Темно-серый | Зелено-коричневый |
| {0>Texture<}0{>Текстура <0} | PCM264 | Длинноволокнистый | Длинноволокнистый |
| {0>Filler Type<}0{>Тип загустителя<0} | D128 | MoS2 | - |
| {0>Dropping Point, ºC / ºF<}0{>Температура каплепадения, ºC<0} | D2265 | 239/462 | 201/393 |
| {0>Worked Penetration<}0{>Пенетрация в рабочем состоянии<0} {0>60 strokes<}0{>60 перемешиваний<0} | D217 | 299 | 234 |
| {0>Oxidation Stability<}0{>Стабильность к окислению<0} {0>100 hrs, psi drop<}0{>100 часов, падение давления, фунт/дюйм<0} | D942 | 10 | - |
| {0>Base Oil Viscosity<}0{>Вязкость базового масла<0} {0>cSt @ 40ºC / SUV@100ºF<}0{>сСт при 40ºC / сек. Сейболта при 100ºF<0} {0>cSt @ 100ºC / 210ºF<}0{>сСт при 100ºC / сек. Сейболта при 210ºF<0} | D445 | 101/531 11/62 | 156/820 14/77 |
| {0>Four Ball Weld Point, kg<}83{>Испытание на четырехшариковой машине, нагрузка сваривания, кг<0} | D2596 | 250 | - |
| {0>Four Ball Wear, scar diam, mm<}97{>Испытание на износ на четырехшариковой машине, диаметр пятна износа, мм<0} | D2266 | 0.6 | - |
| {0>Copper Corrosion<}0{>Коррозия медной пластины<0} | D4048 | 1a | 1b |
| {0>Normal Operating Temperature Range, ºC/ºF<}95{>Диапазон рабочих температур, ºC<0} |  | -20 до 150 | -12 до 275 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Здоровье и безопасность

При применении согласно указаниям бариевые консистентные смазки компании Petro-Canada не оказывают вредного воздействия на здоровье. Для получения Листка безопасности свяжитесь с одним из наших Информационных центров.

Информационные центры

Более детальную информацию о бариевые консистентные смазки компании Petro-Canada либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров:

| Офис продаж смазочных материалов Petro-Canada 385 Southdown Centre Mississauga, Ontario Canada L5J 2Y3 Западная часть Канады Тел. +1 800 661 1199 Восточная часть Канады (английский) Тел. +1 800 268 5850 Восточная часть Канады (французский) Тел. +1 800 576 1686 Другие области Тел. +1 905 403 6781 Техническая поддержка Тел. +1 905 403 6875 Электронная почта: lubecsr@petro-canada.ca Сайт www.petro-canada.com | Petro-Canada Europe Lubricants The Manor, Haseley Business Centre Warwick, Warwickshire CV35 7LS United Kingdom Телефон +44 2476 247294 Факс +44 2476 247295 Сайт www.petrocanada.nl Petro-Canada America Lubricants 980 North Michigan Avenue Suite 1400, #1431 Chicago, Illinois USA 60611 Телефон +1 888 284 4572 Факс +1 708 246 8994 Электронная почта email@petro-canadaamerica.com |
| --- | --- |

IM-7826E (03.01)

*Торговая марка компании Petro-Canada