Паспорт смазочного материала

Vultrex  Drilling Compounds

Смазки для бурения

| 1 Введение Смазки для бурения, производимые компанией Petro-Canada, специально созданы на основе алюминиевых комплексов. Vultrex API Modified Thread Compound обеспечивают защиту резьбы на соединениях, на трубопроводных трубах и на трубах с выполненными заодно соединениями от задиров, а также обеспечивают хорошую герметизацию против проникновения бурового раствора. Cоответствует документу API RP-5A3-96. Vultrex Tool Joint Compound защищает роторное резьбовое соединение с упорным заплечиком и трубопроводные трубы против задирания и обеспечивает хорошую герметизацию против давления бурового раствора. Cоответствует документу API RP-7A1-92. Свойства и преимущества продукта Превосходные герметизирующие свойства к проникновению бурового раствора и буровой грязи Увеличивает срок службы составляющих компонентов. Превосходит требования API. Снижает загрязнение продукта. Превосходная защита резьбы как при монтаже, так и при демонтажных работах Снижается вероятность повреждения составляющих компонентов при задирании и заклинивании. Высокая противозадирная защита. Остается на резьбе, независимо от силы момента вращения Превосходная защита от ржавчины и коррозии Увеличивает срок эксплуатации резьбы на соединениях как при хранении, так и при эксплуатации. Снижает расходы на техобслуживание. Обеспечивает превосходную адгезию смачиваемой нефтью стали | Высокое сопротивление к промывной воде. Защищает резьбу на соединениях как при хранении, так и при эксплуатации. Увеличивает срок службы стыковочных соединений. Применение Смазки для бурения, производимые компанией Petro-Canada, пригодны для защиты резьбы и герметизации стыков на всех этапах бурильных работ при экстремальных температурах и условиях давления. Vultrex API Modified Thread Compound рекомендуются для использования для резьбы для круглых обсадных труб, для трапециевидных обсадных труб, для соединений трубопроводов и трубопроводных труб. Не рекомендуется использовать для роторного резьбового соединения с упорным заплечиком. Vultrex Tool Joint Compound рекомендуются для использования для резьбы и заплечиков роторного резьбового соединения бурильного замка. Также пригоден для использования на резьбовых соединениях для использования для бурильной колонны. | В чем отличие технологии HT? Компания «Петро-Канада» использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. |
| --- | --- | --- |

Данные типовых испытаний

| Показатель | Тестовый метод | API MODIFIED THREAD COMPOUND | TOOL JOINT COMPOUND |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура каплепадения, 0С/0F | D2265 | 138/280 | 196/385 |
| Пенетрация смешанной смазки, @250С | D217 | 325 | 280 |
| Тип мыла |  | Алюминиевый комплекс | Алюминиевый комплекс |
| Загуститель, % | Рассчитывается | 8.0 | 8.0 |
| Наполнитель, % | D128 | 64 | 51 |
| Водное выщелачивание, 166 0С (3310F), 2 часа, 1% | API 5A3 | 3.1 | 3.1 |
| Способность к очищению щеткой (обметание), - 18 0С (-10F) | API 5A3 | Годен | Годен |
| Температура застывания, 0С/0F | D97 | -15/5 | -15/5 |
| Температура вспышки, , 0С/0F | D92 | 250/482 | 250/482 |
| Вязкость базового масла сСт при 400С/ SUV при 100 0F сСт при 1000С/ SUV при 210 0F | D445 | 103.3/539.1 11.5/65.4 | 103.3/539.1 11.5/65.4 |
| Индекс вязкости базового масла | D2270 | 98 | 98 |
| Четырёх шариковая машинка износ, диаметр пятна износа, мм | D2266 | 0.6 | _ |
| Испытание масла на коррозию пластинок из меди | D4048 | 1 а | 1 в |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Здоровье и безопасность

Vultrex API Modified Thread Compound контролируются WHMIS (система определения опасных веществ на рабочем месте) по классификации D-2А и D-2В.  Vultrex Tool Joint Compound не контролируется WHMIS (система определения опасных веществ на рабочем месте). Для получения Санитарного сертификата и Паспорта безопасности вещества обращайтесь в наш технический консультационный центр.

Информационные центры

Более детальную информацию о Petro-Canada бариевых консистентных смазках, либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров:

Офис продаж смазочных материалов

Petro-Canada

385 Southdown Road

Mississauga, Ontario

Canada L5J 2Y3

Западная часть Канады	Тел. +1 800 661 1199

Восточная часть Канады (английский)	Тел. +1 800 268 5850

Восточная часть Канады (французский)	Тел. +1 800 576 1686

Другие области	Тел. +1 416 730 2408

Электронная почта:	lubecsr@petro-canada.ca

Сайт	www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants

The Manor, Haseley Business Centre

Warwick, Warwickshire

CV35 7LS

United Kingdom

Телефон	+44 2476 247294

Факс	+44 2476 247295

Petro-Canada America Lubricants

980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Chicago, Illinois

USA 60611

Телефон	+1 888 284 4572

Факс	+1 708 246 8994

Электронная почта        email@petro-canadaamerica.com