Паспорт смазочного материала

Petroglide* Saw Guide Oils

Масла Petroglide для ленточных пил

| Конкурент 1 Введение Petro-Canada Petroglide Saw Guide Oils – это масла превосходного качества, специально разработанные и протестированные для современных многолопасных, рамных пили установок для обрезания досок. Petroglide созданы для обеспечения оптимальной липкости, снижения трения для увеличения скорости восстановления и продуктивности лесопильных работ. В качестве основы для масел Petro-Canada Petroglide используется масло высокой очистки 99, 9 %, производимое по запатентованному HT процессу очистки. Эти кристально чистые масла чистейшие в мире. Данные масла свободны от примесей, что сказывается на смазочном материале. Уникальная комбинация основы масла и добавок, проявлять превосходные эксплуатационные показатели. Свойства и преимущества продукта Превосходная липкость (вязкость) Снижает вымывание и обеспечивает лучшее смазывание Снижает расход масла, позволяет изменять настройку шага и температуры, снижает энергетическую стоимость, уменьшает погрешности при распиливании. Зачительно увеличивает продуктивность , сохраняет денежные средства и способствует увеличению рентабельности лесопильного производства. Только компания Petro-Canada производит мониторинг и определяет уровень липкости ( вязкости) для каждого из продуктов всего ассортимента продукции компании Petro-Canada. Превосходная регенерация при интенсивной эксплуатации Понижает трение и металл - металл контакты. Защищает от износа и теплообразования как для направляющих ленточных пил, так и для дисковых пил, снижает погрешности при работе ленточными | пилами, а также улучшает способы обработки. Уменьшает количество машинных замен, удлиняет цикл резки, снижает непредвиденные техобслуживание и ремонт, снижает эксплуатационные расходы. Экологическая значимость Образование диоксина и вред окружающей среде снижается благодаря низкому уровню исходных диоксинобразующих соединений. Компания Petro-Canada поддерживает экологическую концепцию лесопильной промышленности и требования сертифицированного ISO 14001. Другие особенности Превосходное разделение от воды снижает вымывание масла. Ингибиторы ржавления поддерживают чистоту лезвия, что способствует увеличению срока службы ленточных пил. Применение. Масла Petro-Canada Petroglide Saw Guide Oils специально разработаны для смазки многопильных станков и рекомендованы для современных обрезных станков. Petroglide 68, 100 и 150 рекомендованы для использования для обрезных станков (горизонтальные, вертикальные, единичное и двойное расположение), для кривых пил и для рамных пил для тонкого пропила, произведённых Ukiah, Kockums-Cancar, Schurman, Newnes, Optimil, Mcgehee, CAE, etc. | В чем отличие технологии HT? Компания «Петро-Канада» использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. |
| --- | --- | --- |

Данные типовых испытаний

| Показатель | Метод испытания | Petroglide |
| --- | --- | --- |
|  |  | 68 | 100 | 150 |
| Плотность (кг/л)@ 150С | ASTM D4052 | 0.8637 | 0.864 | 0.8777 |
| Запах | Olfaction | Хороший / Слабый | Хороший / Слабый | Хороший / Слабый |
| Вязкость сСт при 400С/ SUS при 100 0F сСт при 1000С/SUS при 210 0F | ASTM D445 | 75.1/375.1 10.84/86.2 | 114.1/590.8 14.06/75.8 | 175/917.9 17.26/89.2 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 133 | 123 | 106 |
| Точка воспламенения, 0С/0F | ASTM D92 | 230/446 | 268/514 | 252/486 |
| Температура застывания,0С/0F | ASTM D97 | -42/-42 | -36/-33 | -36/-33 |
| Четырех шариковое испытание на прочность сварочного шва, кг | ASTM D2783 | 200 | 200 | 200 |
| Уровень липкости( клейкости), % | PCM 530 | 50 | 58 | 63 |
| Фильтруемость | PCM 531 | Пригоден | Пригоден | Пригоден |
| Антикоррозионная защита | ASTM D665 | Пригоден | Пригоден | Пригоден |
| Механическая эмульсия, 540С, mL воды (минуты) | ASTM D1401 | 41-38-1 (25) | 43-37-0 (15) | 43-37-0 (15) |
| Дибензофуран (DBF), Дибензодиоксин (DBD), ppb | PCM 514 | 15 | 15 | 15 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Здоровье и безопасность

Масла Petro-Canada Petroglide для ленточных пил не оказывают вредного воздействия на здоровье, даже при непосредственном использовании.  Для получения Листка безопасности свяжитесь с одним из наших представителей Petro-Canada Lubricants, или обратитесь в Информационный центр. Масла

Информационные центры

Более детальную информацию о высококачественных маслах Petroglide компании «Петро-Канада» либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров:

Офис продаж смазочных материалов

Petro-Canada

385 Southdown Road

Mississauga, Ontario

Canada L5J 2Y3

Западная часть Канады	Тел. +1 800 661 1199

Восточная часть Канады (английский)	Тел. +1 800 268 5850

Восточная часть Канады (французский)	Тел. +1 800 576 1686

Другие области	Тел. +1 416 730 2408

Электронная почта:	lubecsr@petro-canada.ca

Сайт	www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants

The Manor, Haseley Business Centre

Warwick, Warwickshire

CV35 7LS

United Kingdom

Телефон	+44 2476 247294

Факс	+44 2476 247295

Petro-Canada America Lubricants

980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Chicago, Illinois

USA 60611

Телефон	+1 888 284 4572

Факс	+1 708 246 8994

Электронная почта        email@petro-canadaamerica.com