Паспорт смазочного материала

SEPRO* XL

Масла SEPRO* XL

для бумагоделательных машин

| Конкурент 1 Введение Petro-Canada Sepro XL – это масла для бумагоделательных машин, специально разработанные для повышения срока службы смазки и улучшения защиты оборудования. В особенности масла Petro-Canada Sepro XL рекомендуются для ситуаций, когда предъявляются высокие экологические требования к сбросу сточной воды. В качестве основы для масел Petro-Canada Sepro XL используется масло высокой очистки 99, 9 %, производимое по запатентованному HT процессу очистки. Эти кристально чистые жидкости свободны от примесей, что сказывается на смазочном материале и воздействует на окружающую среду. Масла Sepro XP- это уникальная комбинация основы масла и добавок, которая позволяет сохранять свойства «свежего масла» намного дольше обычных масел для бумагоделательных машин. Масла Sepro XL не токсичны, пригодны для повторного использования и свободны от металлов, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду. Свойства и преимущества продукта Длительный срок эксплуатации масла Масла Sepro XL устойчивы к разложению лучше, чем обычные масла для бумагоделательных машин, что установлено стандартным тестом на окисление ASTM D943. Защищает оборудование дольше, что увеличивает срок исправного состояния и эксплуатационную надёжность. Увеличивает интервалы между заменами для увеличения срока службы масла. Масла Sepro XL свободны от металлов, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду. Применение Petro-Canada Sepro XL масла для бумагоделательных машин специально разработаны для использования для мокрых и сухих концов бумагоделательной циркуляционной системы. Эти масла специально выбирают в качестве смазочного материала, где предъявляются высокие требования к промышленным отходам и качеству сточных вод. | Sepro XL масла в 2, 5 раза служат дольше по сравнению с аналогичными конкурирующими продуктами. Экологическая значимость Компания Petro-Canada поддерживает экологическую концепцию целлюлозно-бумажной промышленности и требования сертифицированного ISO 14001. Протестированы на не токсичность на образцах, относящихся к воде (на форели и на дафниях)/ Пригодны для повторного использования. Свободны от металлов, загрязняющих окружающую среду. Образование диоксина и вред окружающей среде снижается благодаря низкому уровню исходных диоксинобразующих соединений. Другие особенности: Превосходное отделение от воды обеспечивает защиту от ржавчины, коррозии и износа. Превосходная термическая стабильность защищает масло от разложения. Противоизносные свойства масла минимизируют износ компонентов при перегрузках. Превосходные детергент-дисперсионные свойства. Снижает тенденцию к пенообразованию. Хорошие свойства при отсуствии воздуха. Фильтруются полностью при уровне 5 микрон. | В чем отличие технологии HT? Компания «Петро-Канада» использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. |
| --- | --- | --- |

Данные типовых испытаний

| Показатель | Метод испытания | SEPRO XL |
| --- | --- | --- |
|  |  | 150 | 220 | EP 220 |
| Плотность (кг/л)@ 150С | ASTM D4052 | 0.874 | 0.883 | 0.889 |
| Цвет | ASTM D1500 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
| Эмульсионные характеристики | ASTM D1401 | 40-40-0 (10) | 40-40-0 (10) | 40-40-0(10) |
| Точка воспламенения, 0С/0F | ASTM D92 | 272/521.6 | 272/528.8 | 231/447.8 |
| Вязкость сСт при 400С/ SUV при 100 0F сСт при 1000С/SUV при 210 0F | ASTM D445 | 146.4/768.9 14.4/76.74 | 218.2/1154.6 18.6/94.4 | 292.0/1550.7 18.6/113.95 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 99 | 99 | 98 |
| Температура застывания,0С/0F | ASTM D97 | -21/-5.8 | -21/-5.8 | -15/5 |
| Общее кислотное число (TAN) | ASTM D664 | 0.38 | 0.34 | 0.34 |
| Общее щелочное число (TBN) | ASTM D2896 | 0.80 | 0.52 | 0.52 |
| Испытание масла на коррозию пластинок из меди | ASTM D130 | 1а | 1а | 1в |
| Испытание на ржавление, процедуры А и Б, 24 часа | ASTM D665 | Пригоден | Пригоден | Пригоден |
| Устойчивость к окислению, расчёт производился по TAN за 2ух часовой период | ASTM D943 | 5600+ | 3100+ | 1286 |
| Эмульсионные характеристики, водно-маслянная эмульсия в мл, (минуты) | ASTM D1401 | 40-40-0 (10) | 40-40-0 (10) | 40-40-0(10) |
| Четырех шариковое испытание на износостойкость, диаметр рубца, мм.40 кг, 1 час, 75 0С, 1200 об/мин | ASTM D4172 | 0.46 | 0.42 | 0.36 |
| Выпуск воздуха, 75 0С (мин) | ASTM D3427 | <10 | <15 | <15 |
| Степень нагрузки до задира | ASTM D5182 | 12+ | 12+ | 12+ |
| Дибензодиоксин (DBD)/ Дибензодиоксин (DBF), (ppm) | PCM 514 | <28 | 26.0 | 26.0 |
| Содержание золы (%) | ASTM D874 | 0 | 0 | 0 |
| Металлы Барий (ppm) Цинк (ppm) | PCM 438 PCM 438 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Здоровье и безопасность

Для получения Листка безопасности свяжитесь с одним из наших Информационных центров.

Информационные центры

Более детальную информацию о высококачественных маслах Sepro XL компании «Петро-Канада» либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров:

Офис продаж смазочных материалов

Petro-Canada

2310 Lakeshore Road West

Mississauga, Ontario

Canada L5J 1K2

Западная часть Канады	Тел. +1 800 661 1199

Восточная часть Канады (английский)	Тел. +1 800 268 5850

Восточная часть Канады (французский)	Тел. +1 800 576 1686

Другие области	Тел. +1 416 730 2408

Электронная почта:	lubecsr@petro-canada.ca

Сайт	www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants

The Manor, Haseley Business Centre

Warwick, Warwickshire

CV35 7LS

United Kingdom

Телефон	+44 2476 247294

Факс	+44 2476 247295

Petro-Canada America Lubricants

980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Chicago, Illinois

USA 60611

Телефон	+1 888 284 4572

Факс	+1 708 246 8994

Электронная почта        email@petro-canadaamerica.com