Паспорт смазочного материала

SNOWMOBILE MOTOR OIL

Моторные масла

для снеговых вездеходов

| Общие данные Моторное масло Snowmobile Motor Oil компании «Петро-Канада» - это высококачественный смазочный материал, разработанный специально, чтобы обеспечить максимальную производительность двухтактных двигателей, установленных на мощных снеговых вездеходах. Данные масла могут быть использованы как для двигателей с системами впрыска масла, а также двигателей, работающих на смеси масла и бензина. Масло Snowmobile Motor Oil содержит инновационные присадки, производящиеся по самым новейшим технологиям, которые обеспечивают наилучшую защиту от задира и износа, предотвращают загрязнение внутренних поверхностей и продлевают срок эксплуатации двигателя. Кроме этого, благодаря беззольной формуле данного масла до минимума снижается нагарообразование в свечах зажигания и предотвращает преждевременное зажигание в двигателе. Масло Snowmobile Motor Oil сертифицировано Обществом инженеров-транспортников (SAE) по коэффициенту текучести/смешиваемости на 4 уровень качества по смешению и прокачиванию при температуре ниже -40°C . Свойства и преимущества продукта Предотвращает образование отложений/пригорание поршневых колец, а также засорение впускного канала. Обеспечивает наилучшую защиту от износа и задира. Снижает до минимума нагарообразование в свечах зажигания. Обеспечивает отличную защиту от ржавления и коррозии. Легко смешивается с бензином и прокачивается при температуре ниже -40°C . Снижает уровень выхлопа при соблюдении рекомендованной пропорции в смеси бензина и масла. Окрашен в сине-зеленый цвет для легкого выявления его в масляно-бензиновой смеси. | Применение Моторное масло Snowmobile Motor Oil – это беззольная жидкость, разработанная для мощных двигателей, устанавливаемых в снеговых вездеходах. Производители двигателей, рекомендующие масла API TC, ISO E-GB, JASO FB Bombardier Polaris Arctic Cat Yamaha Предупреждение. Не используйте для установленных на снеговых вездеходах двигателях с системами впрыска масла такие масла как TC-W3, TC-WII или TC-W. Просьба обратить особое внимание на то, что нежелательно производить смешение масел двух разных производителей, даже если они одинакового типа, но разные по композиции. Полностью удалите из топливной системы остатки топлива перед добавлением в систему других масел. Также одновременно рекомендуется произвести замену фильтров. Сервисные категории моторных масел Пропорции масляно-бен-зиновой смеси Масло, добавляемое в бензин (мл)_ 5 л 10 л 25 л 16:1 315 625 1550 24:1 | 210 420 1050 32:1 155 315 800 50:1 100 200 500 100:1 50 100 250 | В чем отличие технологии HT? Компания «Петро-Канада» использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. |
| --- | --- | --- | --- |

Типовые данные испытаний

| Свойство | Метод испытания ASTM | SNOWMOBILE MOTOR OIL |
| --- | --- | --- |
| Сервисный уровень |  | API TC / ISO E-GB / JASO FB |
| Коэффициент текучести/смешиваемости SAE | SAE J1536-95 | F/M 4 @ -40°C/-40ºF |
| Плотность при 150С, кг/л | D4052 | 0,88 |
| Цвет |  | Синий/зеленый |
| Кинематическая вязкость сСт при 400С/сек. Сейболта при 1000F сСт при 1000С/сек. Сейболта при 2100F | D445/D2161 | 21,1/102 4,5/41 |
| Вязкость по Брукфильду, сП при -40 0С | D2983 | 11,620 |
| Температура застывания, 0С | D97 | <-54/-65 |
| Сульфатированная зола, масс. % | D0874 | 0.12 |
| Общее щелочное число | D2896 | 0.76 |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Здоровье и безопасность

При непосредственном использовании моторных масел Snowmobile  Motor Oil компании «Петро-Канада» неблагоприятного воздействия на организм выявлено не было. Сертификат по безопасности и охране здоровья, Листок безопасности  Вы можете получить в одном из наших Информационных центров.

Информационные центры

Более детальную информацию о моторных масла Snowmobile  Motor Oil компании «Петро-Канада» либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров:

Главный офис продаж смазочных материалов

Petro-Canada

2310 Lakeshore Road West

Mississauga, Ontario

Canada L5J 1K2

Западная часть Канады	Тел. +1 800 661 1199

Восточная часть Канады (английский)	Тел. +1 800 268 5850

Восточная часть Канады (французский)	Тел. +1 800 576 1686

Другие области	Тел. +1 416 730 2408

Электронная почта:	lubecsr@petro-canada.ca

Сайт	www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants

The Manor, Haseley Business Centre

Warwick, Warwickshire

CV35 7LS

United Kingdom

Телефон	+44 2476 247294

Факс	+44 2476 247295

Petro-Canada America Lubricants

980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Chicago, Illinois

USA 60611

Телефон	+1 888 284 4572

Факс	+1 708 246 8994

Электронная почта        email@petro-canadaamerica.com