Паспорт смазочного материала

TURBOFLO*

Турбинные масла

<0}

| {0>Introduction<}100{>Введение<0} {0>Petro-Canada’s TURBOFLO* Fluids are specifically designed to lubricate and cool steam and gas turbines and deliver excellent lubrication to bearings.<}0{>Масла TURBOFLO* специально разработаны для смазки и охлаждения паровых и газовых турбин. Они также максимально эффективны при смазке подшипников.<0} {0>They are exclusive blends of ultra pure Petro-Canada HT Severely Hydrocracked base oils and a unique Petro-Canada additive system.<}0{>Данные масла представляют собой уникальную смесь базовых масел, очищаемых по технологии жесткого гидрокрекинга НТ, и высококачественного пакета присадок компании Petro-Canada. <0} {0>TURBOFLO Fluids demonstrate exceptional oxidative and thermal stability.<}0{>Жидкости TURBOFLO демонстрируют уникальную стабильность к окислению и термостойкость. <0} {0>Features and Benefits<}100{>Свойства и преимущества <0} {0>• Exceptional resistance to fluid breakdown caused by air and high temperatures<}100{>Непревзойденная устойчивость к разложению жидкости в присутствии воздуха и под воздействием высокой температуры<0} {0>For example:<}100{>Например:<0} {0>Turbine Oxidation Stability Test result exceeds 10,000 hours - much higher than the industry standard.<}0{>Результат испытания на стабильность к окислению в турбине (TOST) превысил 10 тыс.ч – значительно больше, чем промышленный стандарт. <0} {0>Rotating Pressure Vessel Oxidation Test (RPVOT) result exceeds 1,000 minutes <}0{>Результат испытания на окисление во вращающемся сосуде под давлением (RPVOT) превысил 1000 минут. <0} {0>• Significantly extends oil life particularly after a complete fluid change-out.<}0{>Значительно продлевает срок службы масла при его полной замене в системе<0} {0>• Topping-up an existing turbine oil system, provides an immediate and marked improvement in oil performance<}0{>Использование масла на доливку к уже используемому другому маслу незамедлительно и наглядно повышает качество последнего. <0} {0>• Lowers operating costs by extending intervals between oil top-ups or complete change-outs<}0{>Сокращает затраты на эксплуатацию, продлевая интервалы между заменами масла либо его доливкой <0} {0>• Excellent water separability<}0{>Отличная способность сепарировать влагу<0} {0>• Drainage of condensed water from oil coalescers and purifiers is greatly facilitated<}0{>Значительно облегчается дренаж конденсата из маслосборников и сепараторов <0} {0>• Condensed water meets environmental guidelines<}0{>Сепарированная вода отвечает экологическим требованиям<0} {0>• Extremely rapid air and gas separation<}0{>Особенно быстрое воздухо- и газоотделение <0} {0>• Less fluid break down<}0{>Меньшая степень разложения жидкости <0} {0>• Improves equipment reliability<}0{>Повышает надежность оборудования<0} | {0>Applications<}100{>Применение<0} {0>TURBOFLO Fluids are designed to significantly exceed the demanding service requirements of steam and gas turbine operators.<}0{>Жидкости TURBOFLO специально разработаны для того, чтобы превзойти строгие сервисные требования к эксплуатации паровых и газовых турбин.<0} {0>They also provide extended, corrosion-free lubrication of bearings operating at temperatures above 260°C or 500°F.<}0{>Они также могут использоваться для более длительной смазки и защиты от коррозии подшипников, работающих при температурах свыше 260°. <0} {0>Steam Turbines<}0{>Паровые тубрины <0} {0>TURBOFLO Fluids are recommended for lubricating steam turbines used for electric power generation and other industrial applications.<}0{>Жидкости TURBOFLO рекомендованы для смазки паровых турбин, используемых в энергоснабжении и других промышленных целях. <0} {0>TURBOFLO Fluids deliver excellent performance over the entire life of the fluid.<}0{>Они сохраняют свои высокоэффективные свойства в течение всего срока службы. <0} {0>In large power generation plants, turbine oil is used for several years until degradation of the oil causes poor water separability and low oxidation resistance (low RPVOT values).<}0{>В больших электростанциях одно и то же турбинное масло используется годами до тех пор, пока разложение состава масла не приведет к плохой сепарации воды и низкой устойчивости к окислению (малое время по результатам испытания RPVOT). <0} {0>Because of TURBOFLO’s high oxidation resistance (high RPVOT values) and fast water separability, even a partial oil replacement with TURBOFLO can return an entire oil system to acceptable standards.<}0{>Благодаря высокой стабильности масел TURBOFLO к окислению (большой временной интервал в испытании RPVOT) и быстрой сепарации влаги даже часть данных масел, долитая к уже используемому, может повысить качество последнего до приемлемого по стандартам уровня.<0} {0>TURBOFLO 32 is recommended for use in large turbines (100 -1300 megawatts) coupled directly to an electric generator.<}0{>Масло TURBOFLO 32 рекомендуется к применению в больших турбинах (100-1300 мегаватт), напрямую соединенных с электрогенератором. <0} {0>TURBOFLO 32 and 46 are approved by Ontario Hydro against their M-332M specification.<}0{>Масла TURBOFLO 32 и 46 одобрены по спецификации М-332М корпорации Ontario Hydro. <0} | В чем отличие технологии HT? Компания Petro-Canada использует технологию глубокой гидроочистки нефти «HT Purity Process» для производства абсолютно прозрачных, очищенных на 99,9% базовых масел. На их основе производится целый ряд смазочных материалов, технологических жидкостей и смазок, которые значительно увеличивают производительность и надежность работы оборудования наших заказчиков. |
| --- | --- | --- |

| {0>TURBOFLO 46 and 68 are recommended for use in smaller steam turbines (up to 50 mega-watts), which drive an electric generator through a reduction gear-drive.<}0{>Масла TURBOFLO 46 и 68 рекомендуются для применения в паровых турбинах меньшего размера (до 50 мегаватт), которые соединены с электрогенератором через шестеренчатый редуктор. <0} {0>TURBOFLO Fluids are suitable for use in steam turbines requiring the following manufacturer specifications:<}0{>Масла TURBOFLO подходят для применения в паровых турбинах, для которых требуется соответствие следующим спецификациям:<0} {0>General Electric GEK 28143A, GEK 46506D<}0{>General Electric GEK 28143A, GEK 46506D<0} {0>Siemens TLV 9013 04 (non-EP)<}0{>Siemens TLV 9013 04 (без противозадирных присадок)<0} {0>ABB K 110 812101<}0{>ABB K 110 812101<0} {0>Gas Turbines<}0{>Газовые турбины<0} {0>TURBOFLO Fluids are recommended for the lubrication of the high-speed bearings in stationary gas turbines.<}0{>Масло TURBOFLO рекомендуются для смазки высокоскоростных подшипников в стационарных газовых турбинах.<0} {0>Major utility, pipeline and gas field recovery and cogeneration operators have recognized the performance of TURBOFLO compared to conventional mineral oil turbine fluids.<}0{>Крупные коммунальные службы, компании, эксплуатирующие трубопроводы, занимающиеся нефтедобычей или комбинированным производством тепла и электричества, признали, что TURBOFLO более эффективны по сравнению с обычными минеральными турбинными маслами.<0} <0} | {0>TURBOFLO Fluids are suitable for use in gas turbines requiring the following manufacturer and industry specifications:<}84{>Масла TURBOFLO подходят для применения в паровых турбинах, для которых требуется соответствие следующим спецификациям производителей оборудования и промышленным стандартам:<0} {0>General Electric GEK 32568F<}0{>General Electric GEK 32568F<0} {0>Westinghouse 1500 00 20<}0{>Westinghouse 1500 00 20<0} {0>Solar ES 9224<}0{>Solar ES 9224<0} {0>Cooper SE 1144<}0{>Cooper SE 1144<0} {0>Siemens TLV 9013 04 (non EP)<}99{>Siemens TLV 9013 04 (без противозадирных присадок)<0} {0>ALSTOM (ABB) HTGD 90117<}0{>ALSTOM (ABB) HTGD 90117<0} {0>ASTM D4304 Type I (non-EP)<}0{>ASTM D4304 Тип I (без противозадирных присадок)<0} {0>High Temperature Bearings<}0{>Высокотемпературные подшипники<0} {0>TURBOFLO Fluids exceed General Electric specifications for bearings operating at temperatures above 260°C or 500°F. This demonstrates the fluids are ideal for use in high temperature applications, requiring a lubricant with high thermal and oxidative stability.<}0{>Масла TURBOFLO превышают требования спецификаций компании General Electric для подшипников, работающих при температуре свыше 260°C. Это означает, что данные масла идеальны для высокотемпературного оборудования, для которого требуется смазочный материал с повышенной термостойкостью и устойчивостью к окислению. <0} |
| --- | --- |

Типовые данные испытаний

| Свойство | Метод испытания ASTM | TURBOFLO |
| --- | --- | --- |
|  |  | 32 | 46 | 68 |
| {0>Viscosity<}0{>Вязкость <0} {0>cSt @ 40°C / SUS @ 100°F<}0{>сСт при 40°C/сек. Сейболта при 100°F<0} {0>cSt @ 100°C / SUS @ 212°F<}95{>сСт при 100°C/сек. Сейболта при 212°F<0} | {0>D455<}0{>D455<0} | 33,4/175 5,6/45 | 46,6/240 7,0/50 | 68,4/354 8,9/56 |
| {0>Viscosity index<}84{>Индекс вязкости<0} |  | 110 | 107 | 103 |
| Температура вспышки, °С | D92 | 220 | 216 | 232 |
| Температура застывания, °С | D97 | -30 | -24 | -21 |
| {0>Total Acid Number, mg KOH/g<}0{>Общее кислотное число <0} | D974 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| {0>Steam Emulsion Number, sec<}100{>Число эмульгирования паром, сек.<0} | D1935 | 105 | 110 | 100 |
| {0>Water Separability 54°C<}0{>Сепарация влаги при 54°C<0} | D1401 | 40-40-0(10) | 42-38-0(10) | 41-39-0(10) |
| {0>Air Release, minutes<}0{>Деаэрация, мин. <0} | D3427 | 2 | 4 | 7 |
| {0>Five Metals Test<}0{>Испытание на пяти металлах<0} | MIL-5308-6 | прошёл | прошёл | прошёл |
| {0>Oxidation, TAN<}0{>Окисление, общее кислотное число<0} {0>Insolubles, mg<}0{>Содержание нерастворимых частиц, мг<0} {0>Colour<}100{>Цвет<0} {0>Fe/Cu Catalyst<}0{>Катализатор Fe/Cu <0} | D4310 | 0,03 7 1,0 яркий | 0,07 13 1,5 яркий | 0,04 12 1,5 яркий |
| {0>CIGRE Oxidation, % TOPS<}0{>Окисление по CIGRE, коэффициент TOP, % <0} Нагар, % <0} | IP280 - | 0,07 0,03 | 0,1 0,05 | 0,15 0,07 |
| {0>Rotating Pressure Vessel Oxidation<}0{>Испытание на окисление во вращающейся камере<0} под давлением, мин.<0} | D2272 | 1000+ | 1000+ | 1000+ |
| {0>Turbine Oil Oxidation Stability Test, hours<}0{>Испытание турбинного масла на стабильность к окислению, ч<0} | D943 | 10000+ | 10000+ | 10000+ |
| {0>Rust Procedure A&B, 48 hr<}0{>Ржавление, Методы А и В, 48 ч<0} | D665 | прошёл | прошёл | прошёл |
| {0>Copper Corrosion, 3h @ 100°C<}84{>Коррозия медной пластины, 3 ч при 100ºC<0} | D130 | 1а | 1а | 1а |

Вышеуказанные значения – типовые для стандартного производства. Они не являются спецификацией материала.

Здоровье и безопасность

Для получения Листка безопасности свяжитесь с одним из наших Информационных центров.

Информационные центры

Более детальную информацию о турбинных маслах TURBOFLO компании Petro-Canada либо других продуктах из нашего полного ассортимента высококачественных смазочных материалов Вы можете получить в одном из наших Информационных центров:

Офис продаж смазочных материалов

Petro-Canada

2310 Lakeshore Road West

Mississauga, Ontario

Canada L5J 1K2

Западная часть Канады	Тел. +1 800 661 1199

Восточная часть Канады (английский)	Тел. +1 800 268 5850

Восточная часть Канады (французский)	Тел. +1 800 576 1686

Другие области	Тел. +1 416 730 2408

Техническая помощь	Факс +1 905  403 6875

Электронная почта:	lubecsr@petro-canada.ca

Сайт	www.petro-canada.com

Petro-Canada Europe Lubricants

The Manor, Haseley Business Centre

Warwick, Warwickshire

CV35 7LS

United Kingdom

Телефон	+44 2476 247294

Факс	+44 2476 247295

Сайт	www.petrocanada.nl

Petro-Canada America Lubricants

980 North Michigan Avenue

Suite 1400, #1431

Chicago, Illinois

USA 60611

Телефон	+1 888 284 4572

Факс	+1 708 246 8994

Электронная почта	email@petro-canadaamerica.com

# Text boxes

IM-7856Е (05.11)

*Торговая марка компании Petro-Canada